骨瓷餐具套装采购需求

一、骨质瓷餐具套装（60-62头）8套

骨粉含量≥43%（高端级），需为食草动物骨粉，无铅、无镉等重金属残留。

骨质瓷质地细密坚硬，其热稳定性较好，一般能承受180℃与20℃的水中热交换不破裂。吸水率很低，通常低于0.003%。此外，骨质瓷具有良好的透光性，将其罩在灯泡上，能看到均匀柔和的透光效果。适配洗碗机、消毒柜常规模式；釉面光滑无针孔、无划痕，高温使用无异味释放。

规格与数量需求

套装配置

品类 规格参数（直径/尺寸） 单位 数量 用途场景

汤盆 直径24-25cm，   高度11-12cm  1个

平盘 直径27-28cm，   高度2-3cm    1个

鱼盘 长度30-33cm，   宽度23-25cm  1个

米饭碗 直径11-12cm， 高度6-7cm    10个

汤勺 长度22-24cm，   宽度7-8cm    1把

汤碗 直径14-16cm，   高度7-8cm    4个

小汤碗 直径10-12cm， 高度5-6cm    10个

小汤勺  长度12-14cm，宽度3-4cm    10把

饭盘    直径18-20cm，高度3-4cm    4个

深盘   直径20-22cm， 高度4-5cm    2个

小味碟 直径8-10cm，  高度2-3cm    10个

大味碟 直径18-20cm，高度2-3cm   4个

烟灰缸 直径8-9cm，高度3-4cm     1个

牙签盅 高度7-9cm                 1个

筷子桶 直径8-10cm，高度18-20cm   1个

勺子桶 直径8-10cm，高度18-20cm   1个

外观与工艺要求

釉面洁白均匀，无色差、无气泡、无砂眼，边缘光滑无毛刺，餐具底部平整（放置无晃动）； 图案设计简洁大方印刷牢固，经反复清洗不脱落、不褪色；适用于各类风格家居搭配，现代、新中式、北欧、轻奢等。碗类握感舒适，盘类深浅适中（便于盛装和清洗），餐具重量均匀。

二、骨质瓷餐具套装（46-50头）23套

骨粉含量≥35%，需为食草动物骨粉，无铅、无镉等重金属残留。 骨质瓷质地细密坚硬，其热稳定性较好，一般能承受180℃与20℃的水中热交换不破裂。吸水率很低，通常低于0.003%。安全要求：可耐受800W微波加热3分钟以上，适配洗碗机、消毒柜常规模式；釉面光滑无针孔、无划痕，高温使用无异味释放。

规格与数量需求

套装配置

品类 规格（直径/尺寸） 单位   数量

汤盆 直径24-25cm，高度11-12cm 1个

平盘    直径26-28cm，高度2-3cm    1个

鱼盘    长度30-33cm，宽度23-25cm  1个

米饭碗  直径11-12cm，高度6-7cm   10个

汤碗    直径14-16cm，高度7-8cm   4个

汤勺    长度22-24cm，宽度7-8cm   1把

饭盘    直径18-20cm，高度3-4cm   6个

饭盘    直径20-22cm，高度3-4cm   4个

小勺    长度12-14cm，宽度3-4cm   10把

小汤碗 直径10-12cm， 高度5-6cm   10个

烟灰缸  直径8-9cm，高度3-4cm     1个

牙签盅  高度7-9cm                1个

外观与工艺要求

釉面洁白均匀，无色差、无砂眼，边缘光滑无毛刺，餐具底部平整（放置无晃动）； 图案设计简洁大方印刷牢固，经反复清洗不脱落、不褪色；碗类握感舒适，盘类深浅适中（便于盛装和清洗），餐具重量均匀。

三、强化瓷餐具套装（22头）69套

标准：釉面/坯体无铅、镉残留，无异味释放。日常碰撞、堆叠不易破损。热震稳定性≥12次（180℃→20℃水淬无开裂），适配家用微波炉（800W以内）、洗碗机、消毒柜（≤120℃）。吸水率≤0.02%，釉面致密光滑，不易沾油污；耐刮擦,日常使用不易留痕。

规格尺寸参数（家用常见款）

品类 常规规格（直径/尺寸）         数量

米饭碗 直径10-11cm，高度5.5-6cm   4个

饭盘   直径18-20cm，高度3-4cm     4个

饭盘  直径20-22cm，高度3-4cm      2个

汤碗  直径14-16cm，高度8-9cm      4个

味碟   直径8-10cm，高度1.5-2cm    4个

小勺   长度14-16cm，宽度4-5cm     4个

外观与工艺参数

外观：釉面均匀无气泡、砂眼，边缘光滑无毛刺；图案印刷牢固，反复清洗不脱落、不褪色。